УДК 539.3:534.1

О.В. Савченко, асистент

Коливання циліндричної оболонки з в’язкопружних композиційних матеріалів

Оболонки з композиційних матеріалів широко застосовуються у конструкціях різного призначення, зокрема в космічній, авіаційній, ракетній галузях. Перевагами таких оболонок перед однорідними є можливість забезпечення необхідних характеристик, у тому числі й вібраційних, шляхом зміни параметрів армування, що порівняно легко реалізується при виготовленні оболонок. Задачі динаміки циліндричних оболонок розглядались багатьма авторами [1-9], однак у більшості випадків матеріал оболонки вважався ідеально-пружним, і основна увага приділялась дослідженню спектрів власних частот. Між тим відомо, що неідеально-пружні властивості матеріалу, крім того, що в основному визначають поведінку конструкції при вимушених коливаннях, також суттєво впливають і на спектральні характеристики.

У даній роботі розглядається оболонка циліндричної форми, виготовлена з шарів армованого волокнами в'язкопружного матеріалу (рисунок 1).

Рисунок 1 – Оболонка із композиційного матеріалу – а); структура матеріалу – б)

Будемо вважати, що кожен шар армований двома сімействами волокон під кутами  і  до осі оболонки, що дозволить розглядати кожен шар як ортотропний з матрицею в'язкопружних операторів Больцмана-Вольтерра [10]

.	(1)

Математична модель композиційного матеріалу будується шляхом аналізу взаємодії компонентів з відомими фізичними залежностями [11].

Для одержання рівнянь коливань оболонки скористаємось гіпотезами Кірхгофа-Лява для пакета шарів у цілому. Будемо вважати оболонку тонкостінною, отже зміною метрики по товщині можна нехтувати.

Таким чином, кожний з шарів визначається товщиною, коефіцієнтом і кутом армування, а також положенням відносно координатної поверхні з радіусом .

Переміщення і деформації, у точках оболонки, що лежать на відстані  від координатної поверхні, визначаються формулами

(2)

де  – вектор переміщень точок координатної поверхні у напрямках осей координат ;  – вектори деформацій і переміщень точок, які лежать на відстані  від координатної поверхні

,

,	(2)

,

– матриці диференціальних операторів

(3)

.	(4)

Рівняння коливань одержано з варіаційного рівняння Гамільтона-Остроградського [12]

,	(5)

де  – відповідно варіації потенціальної, кінетичної енергії та роботи зовнішніх сил,  – узагальнені переміщення та їх швидкості,

,	(6)

– поверхневі навантаження, приведені до координатної поверхні ;  – густина матеріалу.

Після підстановки у (5) і (6) переміщень, напружень і деформацій одержимо рівняння динаміки оболонки

(7)

де  – інтегродиференціальні оператори

,

,

,	(8)

,

– жорсткості шарів,  – маса одиниці площі,

(9)

Розглянемо вільні коливання оболонки, шарнірно закріпленої на торцях. В'язкопружні властивості матеріалів обумовлюють затухання коливань і комплексність власних форм коливань.

Розв'язок системи (7) при  розшукуємо у вигляді

,	(10)

де  – комплексна частота коливань;  – комплексні коефіцієнти, відповідні частоті .

Після підстановки розв'язку (10) у рівняння (7) одержимо систему алгебраїчних рівнянь відносно комплексних векторів

(11)

,	(12)

де  – матриця мас;  – комплексна матриця жорсткості.

Компоненти матриць у відповідності з прийнятою апроксимацією переміщень (10) матимуть вигляд

(13)

де  –  комплексні жорсткості, які визначаються за формулами (9), причому  у цих формулах будуть комплексними величинами.

Задача визначення частот коливань, у зв'язку із залежністю матриці  від частоти, є нелінійною. У загальному випадку частотної залежності ця задача не досліджена.

Для частотної залежності розсіяння енергії рівняння вільних коливань (12) матиме вигляд

.	(14)

Помножимо (14) зліва на  – транспонований, комплексно спряжений вектор, відповідний вибраній формі коливань,

.	(15)

Звідси

.	(16)

Коефіцієнт затухання, відповідний кожній з власних частот, визначається за формулою [13]

,	(17)

а декремент коливань –

.	(18)

Таким чином, коефіцієнт затухання і декремент коливань для визначеної форми коливань можна визначити за формулами

.	(19)

Наближені значення цих величин можна одержати, використовуючи форми коливань відповідної ідеально-пружної конструкції. У цьому випадку матимемо

.	(20)

Зазначимо, що така заміна потребує обґрунтування у кожному конкретному випадку, оскільки величини  і  можуть бути чутливими до форми коливань [14].

Нагадаємо, що формули (19), (20) справедливі тільки для частотно незалежного розсіяння енергії. Очевидно, при слабкій залежності комплексних модулів матеріалу від частоти, розділивши частотний діапазон на частини і приймаючи модулі у кожному з діапазонів сталими, можна одержати достатньо хороші наближення до дійсних частот і декрементів коливань у широкому частотному діапазоні, розглядаючи таку матрицю

,	(21)

де  – частота, вибрана для і-го діапазону.

Якщо залежність від частоти є явно вираженою, доцільно використати розглянутий нижче ітераційний процес для визначення коренів характеристичного рівняння матриці .

Визначаються власні вектори і числа комплексної матриці

,	(22)

де  – задана початкова частота (у загальному випадку – комплексна).

Після цього вибирається необхідна для аналізу форма коливань (власний вектор матриці ), і реалізується процес ітераційного наближення до частоти, яка є власною для матриці (21).

Послідовність ітераційного процесу є такою (рисунок 2):

Рисунок 2 – Схема ітераційного процесу

При необхідності цей процес можна організувати одночасно для визначення усіх власних чисел матриці (21). Зазначимо, що одночасно з частотами визначаються і відповідні форми коливань.

Запропонований ітераційний процес можна розглядати як варіант методу простої ітерації [15] для нелінійного рівняння , якщо врахувати, що величина власних чисел матриці є неперервною функцією її компонент [16].

Альтернативним варіантом є визначення власних чисел за допомогою методу Мюллера [17]. Для визначення форм коливань у цьому випадку необхідно шукати розв'язки системи рівнянь (12) для кожної із заданих частот.

На рисунку 3 наведені залежності частоти і декремента коливань оболонки від кута армування для трьох значень коефіцієнта армування при подовжніх, згинальних і крутильних коливаннях. Результати розрахунку свідчать про суттєвий вплив кута армування як на власні частоти, так і на декремент коливань. Для порівняння на рисунку 4 наведені аналогічні залежності для частотно-незалежного розсіяння енергії. Як видно, ігнорування залежності комплексних модулів від частоти приводить до кількісних і якісних відмінностей, у першу чергу для декрементів коливань (частоти коливань змінюються у меншій мірі).

Вхідні дані для розрахунку приймались такими:

- довжина оболонки  L = 2 м;

- радіус R = 0.5 м;

- параметри форми коливань    (m = 1, n = 0 –  перша симетрична форма);

- густина матеріалів ( = ;

- товщини шарів h1 = h2 = h3 = h4 = .

Рисунок 3 – Залежності декрементів  і частот коливань  (рад/с) від кута армування (рад) для коефіцієнта армування: а) е = 0.01;

б) е = 0.6; в) е = 0.99; ( – подовжні коливання,  – коливання згину, – крутильні коливання) при частотно-залежному розсіянні енергії

Рисунок 3 – Залежності декрементів  і частот коливань  (рад/с) від кута армування (рад) для коефіцієнта армування: а) е = 0.01;

б) е = 0.99; ( – подовжні коливання,  – коливання згину, – крутильні коливання) при частотно-незалежному розсіянні енергії

Кути і коефіцієнти армування  (відношення об'ємної частки основи до об'ємної частки армуючого матеріалу) приймались однаковими для усіх шарів. Залежності комплексних модулів матеріалів основи і армуючих волокон зображені на рисунку 5.

Рисунок 5 – Залежності компонент комплексних модулів о і декрементів коливань  для матеріалу основи (М1) і армуючого матеріалу (М2) від частоти

Результати аналізу коливань оболонки з композиційного матеріалу свідчать про необхідність врахування частотної залежності комплексних модулів, а також про ефективність запропонованої методики розрахунку.

Література

- Гринберг Дж. В., Ставский Ю. Вибрации слоисто-волокнистых оболочек // Ракетная техника и космонавтика. –  1981. – № 9. – P. 246 – 254.

- Dong S. B. Free Vibration of Laminated Orthotropic Cylindrical Shells // The Journal of the acoustical Society of America. – 1968. –№ 6. – P. 1628 – 1635.

- Рассказов А.О., Козлов А.В. Несимметричные колебания оболочек вращения из вязкоупругого материала при нестационарных нвгружениях // Прикладная механика. – 1999. – № 3. – С. 54 – 62.

- Композиционные материалы. Справочник. – М.: Машиностроение, 1990. – 510 с.

- Композиционные материалы / Ред. Л. Браутман, Р. Крок. – М.: Машиностроение, 1978, Т. 7. – 342 с.

- Огибалов П.М., Ломакин В.А., Кишкин . Механика полимеров. – М.: МГУ, 1975. – 527с.

- Механика композитных материалов и элементов конструкций: В 3-х т.  Т. 2. Механика елементов конструкций / Гузь А. Н., Григоренко Я. М., Бабич И. Ю. и  др. –  Киев:  Наук. думка, 1988. – 464 с.

- Механика композитных материалов и элементов конструкций: В 3-х т.  Т. 3. Прикладные исследования / Гузь А. Н., Игнатов И. В., Гирченко А. Г. и др. – Киев:  Наук. думка, 1983. – 284 с.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композиционных  материалов. – Рига, Зинатне, 1980. – 559 с.

- Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. – М.: Мир, 1974. – 368 с.

- Дубенец В.Г., Хильчевский В.В. Демпфирование колебаний композитных конструкций. – Киев: Вища школа, 1995. – 226 с.

- Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики: В 2-х т. Т2. –  М.:  Наука, 1977 . – 543с.

- Рикардс Р.Б., Чате А.К., Барканов Е.И. Конечно-элементный анализ демпфирования слоистых композитов // Механика композиционных материалов. – 1982. – № 2. – С. 212-224.

- Хагуд Н.В., Кроли Э.Ф. Приближенный анализ линейно демпфированных космических конструкций в частотной области // Аэрокосмическая техника. – 1991. – № 10. – С. 14-25.

- Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. – М.-Л.: Физматгиз, 1963. – 734 с.

- Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений с многими неизвестными. М.: Мир, 1975. – 558 с.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. – М.: Наука, 1984. – 831 с.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композитных материалов. – М.: Машиностроение, 1988.– 269 с.