УДК 539.3:534.1

О.В. Савченко, асистент

Коливання циліндричної оболонки з в’язкопружних композиційних матеріалів

Оболонки з композиційних матеріалів широко застосовуються у конструкціях різного призначення, зокрема в космічній, авіаційній, ракетній галузях. Перевагами таких оболонок перед однорідними є можливість забезпечення необхідних характеристик, у тому числі й вібраційних, шляхом зміни параметрів армування, що порівняно легко реалізується при виготовленні оболонок. Задачі динаміки циліндричних оболонок розглядались багатьма авторами [1-9], однак у більшості випадків матеріал оболонки вважався ідеально-пружним, і основна увага приділялась дослідженню спектрів власних частот. Між тим відомо, що неідеально-пружні властивості матеріалу, крім того, що в основному визначають поведінку конструкції при вимушених коливаннях, також суттєво впливають і на спектральні характеристики.

У даній роботі розглядається оболонка циліндричної форми, виготовлена з шарів армованого волокнами в'язкопружного матеріалу (рисунок 1).

Рисунок 1 – Оболонка із композиційного матеріалу – а); структура матеріалу – б)

Будемо вважати, що кожен шар армований двома сімействами волокон під кутами +α і −α до осі оболонки, що дозволить розглядати кожен шар як ортотропний з матрицею в'язкопружних операторів Больцмана-Вольтерра [10]

CK=C11C120C21C22000C66.	(1)

Математична модель композиційного матеріалу будується шляхом аналізу взаємодії компонентів з відомими фізичними залежностями [11].

Для одержання рівнянь коливань оболонки скористаємось гіпотезами Кірхгофа-Лява для пакета шарів у цілому. Будемо вважати оболонку тонкостінною, отже зміною метрики по товщині можна нехтувати.

Таким чином, кожний з шарів визначається товщиною, коефіцієнтом і кутом армування, а також положенням відносно координатної поверхні з радіусом R.

Переміщення і деформації, у точках оболонки, що лежать на відстані z від координатної поверхні, визначаються формулами

uz=A1u, εz=A2u,	(2)

де u – вектор переміщень точок координатної поверхні у напрямках осей координат x, y, z; εz, uz – вектори деформацій і переміщень точок, які лежать на відстані z від координатної поверхні

u=uvwT,

εz=εxεϕγxϕT,	(2)

uz=uzvzwzT,

A1, A2 – матриці диференціальних операторів

A1=10−z∂∂x01+zR−zR∂∂ϕ001,	(3)

A2=∂∂x0−z∂2∂x201R+zR2∂∂ϕ1R−zR2∂2∂ϕ21R∂∂ϕ1+zR∂∂x−2zR∂2∂ϕ∂x.	(4)

Рівняння коливань одержано з варіаційного рівняння Гамільтона-Остроградського [12]

0t−δU+δT+δWdt=0t∂T∂qδqdt,	(5)

де δU, δT, δW – відповідно варіації потенціальної, кінетичної енергії та роботи зовнішніх сил, q, q – узагальнені переміщення та їх швидкості,

δU=VδεTσdV, δT=VδuTρudV, δW=SδuTpSdS,	(6)

pS – поверхневі навантаження, приведені до координатної поверхні S; ρ – густина матеріалу.

Після підстановки у (5) і (6) переміщень, напружень і деформацій одержимо рівняння динаміки оболонки

L11u+L12v+L13w−mu=qx,L21u+L22v+L23w−mv=qy,L31u+L32v+L33w−mw=qz,	(7)

де Lij – інтегродиференціальні оператори

L11=A11∂2∂x2+A66R2∂2∂ϕ2, L12=A12+A66∂2R∂ϕ∂x,

L13=−B11∂3∂x3−B12+2B66∂3R2∂ϕ2∂x+A12R∂∂x,

L22=A22∂2R2∂ϕ2+A66∂2∂x2,	(8)

L23=−B22∂3R3∂ϕ3−B21+2B66∂3R∂ϕ∂x2+A22R2∂∂ϕ,

L33=−D11∂4∂x4−2R2D12+2D66∂4∂ϕ2∂x2−D22R4∂4∂ϕ4+ +2B22R3∂2∂ϕ2+2B21R∂2∂x2−A22R2,

L32=L23, L31=L13, L21=L12,

Aij, Bij, Dij – жорсткості шарів, m – маса одиниці площі,

Aij=k=1nCij(k)hk−hk−1, Bij=k=1nCij(k)12hk2−hk−12, Dij=k=1nCij(k)13hk3−hk−13, m=k=1nρkhk−hk−1.	(9)

Розглянемо вільні коливання оболонки, шарнірно закріпленої на торцях. В'язкопружні властивості матеріалів обумовлюють затухання коливань і комплексність власних форм коливань.

Розв'язок системи (7) при qx=qy=qz=0 розшукуємо у вигляді

uvw=cosmπxlcosnϕsinmπxlsinnϕsinmπxlcosnϕ uvwexpiωt,	(10)

де ω – комплексна частота коливань; u, v, w – комплексні коефіцієнти, відповідні частоті ω.

Після підстановки розв'язку (10) у рівняння (7) одержимо систему алгебраїчних рівнянь відносно комплексних векторів

q=uvwT,	(11)

M(iω)2+K(ω) q=0,	(12)

де M – матриця мас; K(ω) – комплексна матриця жорсткості.

Компоненти матриць у відповідності з прийнятою апроксимацією переміщень (10) матимуть вигляд

K11=k12A11+k22A661R2, K22=k12A66+k22A221R2,

K12=−k12k22R2A12+A66, K21=K12,	(13)

K13=k13B11+k1A221R−k1k22R2B13−k1k22R2B66, K31=K13,

K23=B21k12k2R+A22k2R2+B22k23R3+2B66k12k2R, K32=K23,

K33=D11k14+B12k12R+D12k12k22R2+A221R2+2B22k22R3+ +D22k24R4+B21k12R+D21k12k22R2+4D66k12k22R2,

m11=k=1nmk, m22=m11, m33=m11, mk=ρkhk−hk−1,

де Aij, Bij, Dij –  комплексні жорсткості, які визначаються за формулами (9), причому Cij у цих формулах будуть комплексними величинами.

Задача визначення частот коливань, у зв'язку із залежністю матриці K(ω) від частоти, є нелінійною. У загальному випадку частотної залежності ця задача не досліджена.

Для частотної залежності розсіяння енергії рівняння вільних коливань (12) матиме вигляд

K'+iK''q−λMq=0.	(14)

Помножимо (14) зліва на qH – транспонований, комплексно спряжений вектор, відповідний вибраній формі коливань,

qHK' q+qHK'' q−λqHM q=0.	(15)

Звідси

λ=λ'+iλ''=qHK' qqHM q+iqHK'' qqHK' q.	(16)

Коефіцієнт затухання, відповідний кожній з власних частот, визначається за формулою [13]

η=λ''λ',	(17)

а декремент коливань –

Δ=πη.	(18)

Таким чином, коефіцієнт затухання і декремент коливань для визначеної форми коливань можна визначити за формулами

η=qHK'' qqHK' q, δ=πqHK'' qqHK' q.	(19)

Наближені значення цих величин можна одержати, використовуючи форми коливань відповідної ідеально-пружної конструкції. У цьому випадку матимемо

η=qTK'' qqTK' q, δ=πqTK'' qqTK' q.	(20)

Зазначимо, що така заміна потребує обґрунтування у кожному конкретному випадку, оскільки величини η і δ можуть бути чутливими до форми коливань [14].

Нагадаємо, що формули (19), (20) справедливі тільки для частотно незалежного розсіяння енергії. Очевидно, при слабкій залежності комплексних модулів матеріалу від частоти, розділивши частотний діапазон на частини і приймаючи модулі у кожному з діапазонів сталими, можна одержати достатньо хороші наближення до дійсних частот і декрементів коливань у широкому частотному діапазоні, розглядаючи таку матрицю

Z(ω)=−Mλ+K(ωi),	(21)

де ωi – частота, вибрана для і-го діапазону.

Якщо залежність від частоти є явно вираженою, доцільно використати розглянутий нижче ітераційний процес для визначення коренів характеристичного рівняння матриці Z(ω)=−Mλ+K(ω).

Визначаються власні вектори і числа комплексної матриці

Z(ω0)=K(ω0)−λM,	(22)

де ω0 – задана початкова частота (у загальному випадку – комплексна).

Після цього вибирається необхідна для аналізу форма коливань (власний вектор матриці Z(ω0)), і реалізується процес ітераційного наближення до частоти, яка є власною для матриці (21).

Послідовність ітераційного процесу є такою (рисунок 2):

K(ω0)−λM=0 ⇒λ1 ⇒ω1=λ1,K(ω1)−λM=0 ⇒λ2 ⇒ω2=λ2,. . . . . . . . . . . . . .K(ωn−1)−λM=0 ⇒λn ⇒ωn=λn.

Рисунок 2 – Схема ітераційного процесу

При необхідності цей процес можна організувати одночасно для визначення усіх власних чисел матриці (21). Зазначимо, що одночасно з частотами визначаються і відповідні форми коливань.

Запропонований ітераційний процес можна розглядати як варіант методу простої ітерації [15] для нелінійного рівняння Z(iϖ)=0, якщо врахувати, що величина власних чисел матриці є неперервною функцією її компонент [16].

Альтернативним варіантом є визначення власних чисел за допомогою методу Мюллера [17]. Для визначення форм коливань у цьому випадку необхідно шукати розв'язки системи рівнянь (12) для кожної із заданих частот.

На рисунку 3 наведені залежності частоти і декремента коливань оболонки від кута армування для трьох значень коефіцієнта армування при подовжніх, згинальних і крутильних коливаннях. Результати розрахунку свідчать про суттєвий вплив кута армування як на власні частоти, так і на декремент коливань. Для порівняння на рисунку 4 наведені аналогічні залежності для частотно-незалежного розсіяння енергії. Як видно, ігнорування залежності комплексних модулів від частоти приводить до кількісних і якісних відмінностей, у першу чергу для декрементів коливань (частоти коливань змінюються у меншій мірі).

Вхідні дані для розрахунку приймались такими:

- довжина оболонки  L = 2 м;

- радіус R = 0.5 м;

- параметри форми коливань k1=mπL , k2=nR ;   (m = 1, n = 0 –  перша симетрична форма);

- густина матеріалів  = 2⋅102 кН/м3;

- товщини шарів h1 = h2 = h3 = h4 = 2⋅10−2 м.

Рисунок 3 – Залежності декрементів δ і частот коливань ω (рад/с) від кута армування φ(рад) для коефіцієнта армування: а) е = 0.01;

б) е = 0.6; в) е = 0.99; (δxz, ωxz – подовжні коливання, δzx, ωzx – коливання згину, δy, ωy– крутильні коливання) при частотно-залежному розсіянні енергії

Рисунок 3 – Залежності декрементів δ і частот коливань ω (рад/с) від кута армування φ(рад) для коефіцієнта армування: а) е = 0.01;

б) е = 0.99; (δxz, ωxz – подовжні коливання, δzx, ωzx – коливання згину, δy, ωy– крутильні коливання) при частотно-незалежному розсіянні енергії

Кути і коефіцієнти армування  (відношення об'ємної частки основи до об'ємної частки армуючого матеріалу) приймались однаковими для усіх шарів. Залежності комплексних модулів матеріалів основи і армуючих волокон зображені на рисунку 5.

Рисунок 5 – Залежності компонент комплексних модулів о і декрементів коливань δ для матеріалу основи (М1) і армуючого матеріалу (М2) від частоти

Результати аналізу коливань оболонки з композиційного матеріалу свідчать про необхідність врахування частотної залежності комплексних модулів, а також про ефективність запропонованої методики розрахунку.

Література

- Гринберг Дж. В., Ставский Ю. Вибрации слоисто-волокнистых оболочек // Ракетная техника и космонавтика. –  1981. – № 9. – P. 246 – 254.

- Dong S. B. Free Vibration of Laminated Orthotropic Cylindrical Shells // The Journal of the acoustical Society of America. – 1968. –№ 6. – P. 1628 – 1635.

- Рассказов А.О., Козлов А.В. Несимметричные колебания оболочек вращения из вязкоупругого материала при нестационарных нвгружениях // Прикладная механика. – 1999. – № 3. – С. 54 – 62.

- Композиционные материалы. Справочник. – М.: Машиностроение, 1990. – 510 с.

- Композиционные материалы / Ред. Л. Браутман, Р. Крок. – М.: Машиностроение, 1978, Т. 7. – 342 с.

- Огибалов П.М., Ломакин В.А., Кишкин . Механика полимеров. – М.: МГУ, 1975. – 527с.

- Механика композитных материалов и элементов конструкций: В 3-х т.  Т. 2. Механика елементов конструкций / Гузь А. Н., Григоренко Я. М., Бабич И. Ю. и  др. –  Киев:  Наук. думка, 1988. – 464 с.

- Механика композитных материалов и элементов конструкций: В 3-х т.  Т. 3. Прикладные исследования / Гузь А. Н., Игнатов И. В., Гирченко А. Г. и др. – Киев:  Наук. думка, 1983. – 284 с.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композиционных  материалов. – Рига, Зинатне, 1980. – 559 с.

- Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. – М.: Мир, 1974. – 368 с.

- Дубенец В.Г., Хильчевский В.В. Демпфирование колебаний композитных конструкций. – Киев: Вища школа, 1995. – 226 с.

- Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики: В 2-х т. Т2. –  М.:  Наука, 1977 . – 543с.

- Рикардс Р.Б., Чате А.К., Барканов Е.И. Конечно-элементный анализ демпфирования слоистых композитов // Механика композиционных материалов. – 1982. – № 2. – С. 212-224.

- Хагуд Н.В., Кроли Э.Ф. Приближенный анализ линейно демпфированных космических конструкций в частотной области // Аэрокосмическая техника. – 1991. – № 10. – С. 14-25.

- Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. – М.-Л.: Физматгиз, 1963. – 734 с.

- Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений с многими неизвестными. М.: Мир, 1975. – 558 с.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. – М.: Наука, 1984. – 831 с.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композитных материалов. – М.: Машиностроение, 1988.– 269 с.